**SISTEMAS CUBIERTA ARELUX ANTIDESLIZANTE**

Suministro y puesta en obra de revestimiento impermeable de poliuretano coloreado Sistema CUBIERTA ARELUX® o similar, sobre soporte de hormigón previa colocación del aislamiento “AISLATERMIC SUELOS®”, consistente en una capa de imprimación de poliuretano “IMPRIMACIÓN PU 2C” o similar (Rendimiento 150 gr/m2); posteriormente 2 capas a base de membrana de poliuretano con bajo contenido en disolventes pigmentado IMPERLUX POL con documento ETE 25 años o similar (Rendimiento 1 kg/m2 por capa); Refuerzo de puntos críticos ( medias cañas, sumideros y juntas de dilatación) con BANDA AUTOADHESIVA de ARELUX®;Ultima capa de COLOTOP de 150 gr con producto ANTIDRIFT8 añadido a la pintura; sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.